STWiORB 07

Konstrukcje drewniane

SPIS TREŚCI

1	Zakres robót objętych niniejszymi STWiORB	3

2	Wymagania dotyczące Materiałów	3

2.1	Drewno	3

2.1.1	Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego	3

2.1.2	Dopuszczalne wady tarcicy	3

2.1.3	Wilgotność drewna	4

2.1.4	Tolerancje wymiarowe tarcicy	4

2.2	Łączniki	4

2.2.1	Gwoździe	4

2.2.2	Śruby	4

2.2.3	Nakrętki	5

2.2.4	Podkładki pod śruby	5

2.2.5	Wkręty do drewna	5

2.2.6	Środki ochrony drewna	5

2.3	Składowanie materiałów i konstrukcji	5

2.4	Badania na budowie	5

3	Sprzęt	5

4	Środki transportu	5

5	Wykonanie Robót	6

5.1	Więźba dachowa	6

5.2	Belki stropowe	6

5.3	Deskowanie połaci dachowych	6

5.4	Wykonanie podsufitki	7

6	Kontrola jakości	7

7	Odbiór Robót	7

8	Przepisy związane	7

# Zakres robót objętych niniejszymi STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych  STWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót konstrukcji drewnianych, a w szczególności obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiektach.

# Wymagania dotyczące Materiałów

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  STWiORB00 -Wymagania Ogólne punkt 3.

## Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

### Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego

| Lp. | Oznaczenie [MPa] | Klasy drewna |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | K27 | K33 |
| 1 | Zginanie | 27 | 33 |
| 2 | Rozciąganie wzdłuż włókien | 0,75 | 0,75 |
| 3 | Ściskanie wzdłuż włókien | 20 | 24 |
| 4 | Ściskanie w poprzek włókien | 7 | 7 |
| 5 | Ścinanie wzdłuż włókien | 3 | 3 |
| 6 | Ścinanie w poprzek włókien | 1,5 | 1,5 |

### Dopuszczalne wady tarcicy

| Wady | K33 |  | K27 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sęki w strefie marginalnej | do 1/4 |  | 1/4 do 1/2 |
| Sęki na całym przekroju | do 1/4 |  | 1/4 do 1/3 |
| Skręt włókien | do 7% |  | do 10% |
| Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: a) głębokie b) czołowe |  |  |  |
|  | 113 |  | 1/2 |
|  | 1/1 |  | l/l |
| Zgnilizna | niedopuszczalna |  |  |
| Chodniki owadzie | niedopuszczalne |  |  |
| Szerokość słojów | 4mm | 6mm |  |
| Oblina |  | dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości |  |

Krzywizna podłużna:

płaszczyzn			30 mm - dla grubości do 38 mm

10 mm - dla grubości do 75 mm

10 mm - dla szerokości do 75 mm

5 mm - dla szerokości> 250 mm

Wichrowatość			6% szerokości

Krzywizna poprzeczna 		4% szerokości

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.

Nieprostopadłość niedopuszczalna

### Wilgotność drewna

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż

Dla konstrukcji na wolnym powietrzu 			- 23%

Dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 	- 20%

### Tolerancje wymiarowe tarcicy

- odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

  - w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości

  - w szerokości: do + 3 mm lub do –1 mm

- w grubości: do + 1 mm lub do -1 mm

- odchyłki wymiarowe bali jak dla desek

- odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

  - dla łat o grubości do 50 mm:

    - w grubości: + 1 mm i -1 mm dla 20% ilości

    - w szerokości: + 2 mm i -1 mm dla 20% ilości

  - dla łat o grubości powyżej 50 mm:

    - w szerokości: + 2 mm i -1 mm dla 20% ilości

    - w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości

- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż + 3 mm i -2 mm.

- odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i-2mm.

## Łączniki

### Gwoździe

Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12.

### Śruby

Należy stosować:

- Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002,

- Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.

### Nakrętki

Należy stosować:

- Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002,

- Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

### Podkładki pod śruby

Należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-8201O.

### Wkręty do drewna

Należy stosować:

- Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501,

- Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503,

- Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505.

### Środki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/1TB-ITD/87 z 05.08.1989r.

- Środki do ochrony przed grzybami i owadami,

- Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem,

- Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

## Składowanie materiałów i konstrukcji

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.

## Badania na budowie

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier.

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.

# Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w  STWiORB00 - Wymagania Ogólne punkt 4.

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu:

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

# Środki transportu

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w  STWiORB00 - Wymagania Ogólne punkt 5.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

# Wykonanie Robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w  STWiORB- 00 Wymagania Ogólne punkt 6.

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

Konstrukcje dachowe wykonywać z drewna klasy min. K27.

Z drewna niższej klasy można wykonywać elementy drugorzędne, których uszkodzenie nie powoduje niebezpiecznych zmian konstrukcji nośnej (elementy ściskane i zginane, strefa ściskana belek klejonych (nie mniej niż 1/8 wysokości przekroju poprzecznego, licząc od krawędzi, lecz nie mniej niż 2 deski), strefa środkowa belek drewnianych klejonych ściskanych i zginanych, deskowanie lub łacenie pod pokrycie)

## Więźba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.

Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.

Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm.

Dopuszcza się następujące odchyłki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

  - do 2 cm w osiach rozstawu belek

  - do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w długości elementu do 20 mm,

- w odległości między węzłami do 5 mm,

- w wysokości do 10 mm.

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.

## Belki stropowe

Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

Dopuszcza się następujące odchyłki:

- w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.

Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej, niż co 25 m.

Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą.

Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości conajmniej 3 cm.

## Deskowanie połaci dachowych

Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być, co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk.

## Wykonanie podsufitki

Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm.

Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek.

Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg punktu 2.2.6.

# Kontrola jakości

- Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w  STWiORB00 - Wymagania Ogólne pkt 7.

- Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.

# Odbiór Robót

- Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w  STWiORB00 - Wymagania Ogólne pkt 8.

Wszystkie roboty objęte niniejszą  STWIORBpodlegają zasadom odbioru robót zanikających.

# Przepisy związane

| PN-B-03150:2000/Az2:2003 | Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. |
| --- | --- |
| PN-EN 844-3:2002 | Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. |
| PN-EN 844-1:2001 | Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. |
| PN-82/D-94021 | Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. |
| PN-EN 10230-1:2003 | Gwoździe z drutu stalowego. |
| PN-ISO 8991:1996 | System oznaczenia części złącznych. |

Inne dokumenty:

- Przepisy wymienione w Części II - Informacyjnej Programu Funkcjonalno – Użytkowego